Министерство образования и науки республики Бурятия

Селенгинское Районное Управление Образования

Гусиноозерская гимназия

Научно-практическая конференция:

«Шаг в будущее»

Направление: Химия

Работа: Коррозия металлов

Автор работы

Банзаров Жаргал, Семенчук Вячеслав

Место выполнения работы Гусиноозерская гимназия, 8 класс, г. Гусиноозерск

Научный руководитель Доскова Н.Н. , учитель химии

2008 год

Содержание:

1.Введение. 	Стр.3

2.Исследование влияния среды растворов на коррозию металлов.              Стр.4

3. Вывод.	Стр.7

4.Список используемой литературы.	Стр.8

- Введение.

Коррозия – рыжая крыса, грызет металлический лом. Прочитав эту строчку стихов, мы заинтересовались, что представляет собой этот процесс и какие факторы на него влияют. Для начала исследовали, что представляет собой коррозия по  литературе и Интернету.

Термин коррозия происходит от латинского слова corrodere, что означает разъедать, разрушать.

Коррозия – это самопроизвольный процесс разрушения материалов и изделий из них под химическим воздействием окружающей среды.

Коррозия металлов – разрушение металлов вследствие физико-химического воздействия внешней среды, при котором металл  переходит в окисленное (ионное) состояние и теряет присущие ему свойства.

В тех случаях, когда окисление металла необходимо для осуществления какого-либо технологического процесса, термин “коррозия” употреблять не следует. Например, нельзя говорить о коррозии  растворимого анода в гальванической ванне, поскольку анод должен окислятся, посылая свои ионы в раствор, чтобы протекал нужный процесс. Нельзя также говорить о коррозии алюминия при осуществлении алюмотермического процесса. Но физико-химическая сущность изменений, происходящих с металлом во всех подобных случаях, одинакова: металл окисляется.

В данной исследовательской работе были затронуты аспекты  возникновения коррозии, а так же методы и технологии антикоррозионной обработки металлов.

Коррозия в электролитах. К этому типу относятся коррозия в природных водах (морской и пресной), а также различные виды коррозии в жидких средах. о механизме которой говорилось выше. В зависимости от характера среды различают:

а)     кислотную;

б)     щелочную;

в)     солевую;

г)     морскую коррозию.

2. Исследование влияния среды растворов на коррозию Металлов.

Выясним, какие условия способствуют, а какие – препятствуют коррозии железа.

С этой целью мы провели опыт.

Поместим железный гвоздь в пробирку, наполним её доверху и опрокинем, зажав отверстие пальцем, в сосуд с водой. После чего вытесним воду из пробирки кислородом. Таким же образом заготовим другие пробирки с гвоздями, но вместо чистой воды в пробирки и сосуды, в которые они будут опрокинуты, нальём в раствор хлорида натрия. В одном случае к этому раствору добавим немного раствора гидроксида натрия. К одному из гвоздей заранее прикрутим медную проволоку, к другому – полоску цинка. Спустя сутки мы увидели картину, представленную на рисунке 1. О том, как протекала коррозия в каждом случае, вы можете судить по объёму израсходованного кислорода, т.е. по поднятию уровня жидкости в пробирке и по характеру осадившегося в воде продукта коррозии.

Сравним результаты опытов 2 и 3. В обоих случаях железо находилось в одном и том же растворе, но в одном случае оно  соприкасалась с медью, в другом – нет. И там и здесь произошла коррозия, и появился бурый осадок ржавчины. Но в опыте 2 ржавчины получилось мало, в опыте 3 – много. Таким образом, коррозия, или ржавление железа резко усиливается , когда оно соприкасается с медью.

Сравним теперь результаты опытов 2 и 4. В обоих случаях железо находилось в одном и том же растворе, но в одном случае оно  соприкасалось с цинком, в другом – нет.

В опыте 2 осадок бурого цвета – это ржавчина. В опыте 4 осадок белого цвета – это гидроксид цинка. Следовательно, в опыте 4 коррозировало не железо а, цинк. Таким образом, железо практически не коррозирует, если оно соприкасается с цинком.

Сравним результаты опытов 1 и 2. Добавка к воде хлорида натрия усилила коррозию железа: получилось много ржавчины и много израсходовалось кислорода. Добавка к раствору хлорида натрия гидроксида натрия, как видно из опыта 5, наоборот, ослабила коррозию, ржавчины получилось мало и кислорода израсходовалось немного.

Таким образом, скорость коррозии данного металла зависит так же от состава омывающей металл среды. Одни составные части омывающей металл среды, в частности хлорид-ионы, усиливают коррозию металлов, другие составные части могут ослаблять коррозию. Так , коррозия железа ослабляется в присутствии гидроксид-ионов.

| № пробирки | Среда | Уровень жидкости в пробирке | Следы коррозии | Вид коррозии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рас-р NaCl + NaOH | Не поднялся | Нет | Хим. |
| 2 | Рас-р NaCl | Поднялся незначительно | Незначительное количество | Хим. |
| 3 | Рас-р NaCl + Fe + Cu | Сильно поднялся | Большое количество ржавого железа | Электрохим. |
| 4 | Рас-р NaCl + Fe + Zn | Сильно поднялся | Следы коррозии Fe отсут. коррозия Zn (белый осадок) | Электрохим. |
| 5 | Рас-р H2O | Почти не поднялся | Незначительное количество | Хим. |
| 6 | Рас-р NaCl + HCl | Поднялся незначительно | Наблюдаются | Хим. |

Таблица 1.

Исследование влияния щелочной среды на процесс коррозии.

Проведя исследование, мы увидели, что щелочная среда замедляет коррозию и решили исследовать, все ли щелочные р-ры в одинаковой степени замедляют коррозию. Для этого мы поставили эксперимент

| Щелочь | Следы коррозии | Fe |
| --- | --- | --- |
| NaOH | желтоватый осадок- слабо выражен | Коррозия почти не присутствует |
| NH4OH | Мутный раствор (бурый) | Коррозия присутствует слабо |
| Ca(OH)2 | Мутный раствор (бурый) | Коррозия присутствует слабо |
| Na3Po4 | Мутный раствор (бурый) | Коррозия присутствует слабо |

Вывод:

1.Чем больше разняться друг от друга по химической активности два соприкасающихся металла, тем сильнее коррозирует более активный из них  и тем надежнее защищен от коррозии менее активный металл. Поэтому нежелательно, например, наличие в конструкции из алюминиевого сплава деталей из меди и е сплавов.

2.Для предохранения от коррозии металлических трубопроводов и корпусов судов пользуются защитным действием других, более активных металлов. К  трубопроводам присоединяют, а с борта судна при длительных  стоянках опускают в воду слитки из сплавов активных металлов - магния или цинка.

3.Для  предохранения металлических изделий от коррозии их изолируют от внешней среды, покрывая лаками, красками, смазками, защитными слоями других металлов. Покрытие должно быть стойким в данной среде, достаточно плотным  и иметь хорошее сцепление с металлом. Для замедления коррозии следует также удалить кислород из раствора, в который погружен металл. Наиболее просто удалить кислород можно кипячением и созданием бескислородной атмосферы.

4. Для того, чтобы замедлить коррозию металл можно помещать в щелочную среду. В кислой среде - коррозия усиливается.

5.Из щелочных растворов лучше всего замедляет коррозию гидроксид натрия.

6. Соли в растворах также распадаются на ионы, в результате образуется щелочная среда, что тоже замедляет процесс коррозии.

4. Список использованной литературы.

# Косачев В.Б.: Гулидов А.П.. Коррозия металлов-М.: НПК «Вектор», 2007

# Советский энциклопедический словарь. –  М.: Советская энциклопедия, 1983.

# Андреев И.Н.. Коррозия металлов и их защита. – Казань: Татарское книжное издательство, 1979.

# Войтович В.А.. Мокеева Л.Н. Биологическая коррозия. – М.: Знание, 1980, № 10.

# Улиг Г.Г., Реви Р.У.. Коррозия и борьба с ней. – Л.: Химия, 1989.

# Никифоров В.М.. Технология металлов и конструкционные материалы. – М.: Высшая школа, 1980.

# Эванс Ю. P.. Коррозия и окисление металлов, пер. с англ., М., 1962;

# Розенфельд И. Л.. Атмосферная коррозия металлов.- М., 1960;